Industriestrasse 7, 35614 Asslar

Tel.: 06441 / 6790050 Fax.: 06441 / 6790060

FASHMO DS 10A

| Property/Eigenschaft | Unit/Einheit | Standard | Data/Werte |
| --- | --- | --- | --- |
| Material-Composition | % |  | 60 Nylon/ 40% Polyurethan |
| Materialzusammensetzung | % |  | 60 Nylon/ 40 Polyurethan |
| Fineness of Fiber / Feinheit der Faser | den | Denier System | 0,001 ~ 0,05 |
| Thickness/Dicke | mm | GB/T 8948-2008 | ca. 0,9 ~ 1,1 |
| Width/Breite | cm |  | > 137 |
| Weight/Gewicht | gr/m² | FZ/T 60003-1991 | ca. 420 + 50 |
| Tensile strength L/W |  |  |  |
| Zugfestigkeit | 1N/cm | GB/T 1040.3-2006 | ≥ 70 |
| Elongation/Bruchdehnung L/W | % | GB/T 1040.3-2006 | ≥ 35 |
| Tongue Tear L/W | N | GB/T 8948-2008 | black ≥ 25 |
| Weiterreißfestigkeit |  |  | others ≥ 28 |
| Mullen Burst – Test ( Berstdruck) | kg/cm³ | GB/T 1539-1989 | ≥ 15 |
| Softness | mm | IUP/36 | ≥ 4 |
| Taber Abrasion (H22, 1KG) - Test | Cycles | ASTM D3884-01 | black ≥ 700 |
| Verschleißfestigkeit |  |  | Others ≥ 800 |
| pH / PH Wert |  |  | 7 + 2 |
| Colorfastness to rubbing dry | grey scale | GB/T3920-2008 | ≥ 3-4 (black) |
| Reibeechtheit trocken | Grauskala |  | ≥ 2-3 (others) |
| Colorfastness to rubbing wet | grey scale | GB/T3920-2008 | ≥ 2-3 (black) |
| Reibeechtheit nass | Grauskala |  | ≥ 1-2 (others) |
| Colourfastness to washing | grey scale | GB/T3921-2008 |  |
| Farbechtheit beim Waschen | Grauskala |  |  |
| Acetate / Acetat |  |  | black 4 / others 4 |
| Cotton / Baumwolle |  |  | black 4 / others 2-3 |
| Nylon / Nylon |  |  | black 4 / others 2-3 |
| PET / Polyester |  |  | black 4 / others 4 |
| Acrylic / Acryl |  |  | black 4 / others 4 |
| Wool / Wolle |  |  | black 4 / others 4 |

Note: Above values are average values. These values cannot be guaranteed and may be changed depending on market and production requirements without notice to customers).

Anmerkung: Obige Werte sind Durchschnittswerte. Diese Werte können nicht garantiert werden und können in Abhängigkeit von den Erfordernissen des Marktes oder aus produktionstechnischen Gründen ohne Vorankündigung bzw. Benachrichtigung geändert werden.